СЕРТИФИКАТ №

Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224,цвет

ГОСТ 28196-89

Вид тары                                       Количество мест                                          Масса нетто, кг

Партия №                                                                                                              Дата изготовления

| Наименование показателя | Норма | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета "Картотеки" или утвержденными контрольными образцами. |  |
| 2 | Внешний вид пленки | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. |  |
| 3 | Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5) ⁰С, с, не менее | 13 |  |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 - 59 |  |
| 5 | Укрывистость невысушенной пленки, г/м2, не более | 120 |  |
| 6 | Время высыхания до степени 3 при 20⁰С, ч, не более | 1 |  |
| 7 | рН краски | 6,8-8,2 |  |
| 8 | Смываемость пленки краски, г/м2, не более | 3 |  |
| 9 | Морозостойкость краски, циклы, не менее | 5 |  |
| 10 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее | 12 |  |

Заключение лаборатории ОТК: соответствует  ГОСТ 28196-89

Начальник лаборатории ОТК:

"    "                              20          г.